Pengaruh Penambahan Minyak Cengkeh dan Carboxymethyl cellulose (CMC) terhadap Karakteristik Mekanik dan Kimia Edible Film

Aprisilia Risky Wijaya1

1Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Agroindustri,

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Raya Wates-Yogyakarta 55752, Indonesia

Email: aprisilia.risky@gmail.com

ABSTRAK

Pembuatan edible film berbasis pati ubi kayu dengan penambahan minyak cengkeh dan carboxymethyl cellulose (CMC) dilakukan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak cengkeh dan CMC terhadap karakteristik kimia dan mekanik pada edible film. Penambahan minyak cengkeh dilakukan dalam beberapa variasi konsentrasi yaitu 1%, 2% dan 3%, sedangkan CMC dengan variasi 0,5%, 1% dan 1,5%. Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Komponen fenolik yang diuji adalah kadar fenol total menggunakan asam galat sebagai standar. Karakteristik mekanik yang diuji meliputi ketebalan, kuat tarik dan elongasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi 73,52% dan total fenolik tertinggi 249,92 mg GAE/g diperoleh pada edible film dengan penambahan minyak cengkeh 3% dan CMC 0,5%. Karakteristik mekanik meliputi ketebalan, kuat tarik dan elongasi berturut-turut 177 µm, 0,318 MPa dan 56,54%.

Kata kunci: antioksidan; cengkeh; edible film; fenolik

ABSTRACT

The making of edible film based on cassava starch with the addition of clove oil and carboxymethyl cellulose (CMC) was carried out in this study. The aim is to determine the effect of the addition of clove oil and CMC on chemical and mechanical characteristics of edible films. The addition of clove oil was carried out in several concentrations, these are 1%, 2% and 3%, CMC in concetrations 0,5%, 1% and 1,5%. Antioxidant activity was tested using by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method. Phenolic compound was tested as a total phenol with gallic acid as standard. Mechanical characteristics testing includes thickness, tensile strength and elongation. The result showed that the highest antioxidant activity was 73,52% and total phenolic was 249,92 mg GAE/g in edible film with 3% clove oil and 0,5% CMC. Mechanical characteristics these are thickness, tensile strength and elongation respectively 177 µm, 0,318 MPa and 56,54%.

Keywords: antioxidant; clove; edible film; phenolic

# PENDAHULUAN

Sekitar 300 juta ton plastik diperkirakan diproduksi setiap tahun (Gourmelon, 2015). Plastik adalah polimer yang tidak mampu terurai secara hayati. Jumlah produksi plastik yang banyak akan mengakibatkan sampah yang banyak pula apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah melakukan inisiasi untuk mengganti pengemas makanan yang terbuat dari plastik menjadi pengemas yang biodegradable. Edible film dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pengemas makanan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena menggunakan bahan yang dapat diperbaharui (Bourtoom, 2007). Selain sebagai pelapis, edible film juga aman untuk dimakan. Salah satu bahan utama yang digunakan untuk membuat edible film adalah pati.

Ubi kayu (Manihot esculenta) adalah salah komoditas tanaman pangan yang memiliki produktivitas cukup tinggi yaitu 239,13 ku/ha di tahun 2016 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016). Harga per kilogram ubi kayu di pasaran cukup terjangkau yaitu pada kisaran Rp 3000,- sampai dengan Rp 5000,-. Kandungan pati pada ubi kayu  yaitu 18,744% (Mustafa, 2015) dan amilosa 17% (Bangyekan dkk, 2006). Pembuatan edible film berbahan dasar pati ubi kayu pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya menggunakan pati ubi kayu dengan variasi penambahan Carboxymethyl cellulose (CMC) (Tongdeesoontorn dkk, 2011).

Selain pati, perlu ditambahkan plasticizer untuk mencegah terjadinya kerapuhan pada edible film. Beberapa contoh plasticizer yang digunakan adalah air, gliserol dan sorbitol (Rindlav-Westling dkk, 1998). Pembuatan edible film memerlukan bahan tambahan seperti gliserol untuk meningkatkan kelenturan film. Selain gliserol, Carboxymethyl cellulose (CMC) dapat ditambahkan ke dalam film untuk meningkatkan nilai kuat tarik dan elongasi. Pada penelitian sebelumnya, CMC yang digunakan yaitu 1,5% dari total larutan sehingga diperoleh karakteristik mekanik terbaik (Tongdeesontorn, 2011).

Pada umumnya edible film tidak mengandung antioksidan. Edible film pada penelitian ini ditambahkan dengan antioksidan alami. Antioksidan alami dapat diperoleh dari senyawa fenolik, salah satunya di dalam minyak atsiri. Cengkeh (Syzgium aromaticum) adalah tanaman dengan ukuran median 8-12 meter yang berasal dari Maluku Indonesia (Gulcin dkk, 2010). Cengkeh adalah salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber minyak atsiri yang mengandung senyawa fenolik yaitu eugenol dan eugenil asetat (Shojaee-Aliabadi dkk, 2012). Produksi cengkeh di Indonesia cukup tinggi yaitu 140.056 ton pada tahun 2017 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Ketersediaan yang melimpah serta adanya kandungan fenolik didalamnya, maka cengkeh dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan alami yang diformulasikan ke dalam edible film. Pembuatan edible film oleh Dashipour (2014) menggunakan minyak atsiri 1-3% sehingga diperoleh aktivitas antioksidan dan total fenolik terbaik.

Minyak cengkeh dan CMC yang diformulasikan ke dalam edible film diduga akan mempengaruhi karakteristik mekanik dan kimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan minyak cengkeh dan CMC terhadap karakteristik mekanik dan kimia pada edible film. Karakter mekanik yang diuji meliputi ketebalan, kuat tarik dan elongasi edible film. Sedangkan karakter kimia yang diuji meliputi kadar air, aktivitas antioksidan dan total fenolik.

METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan yang digunakan yaitu; ubi kayu yang diperoleh dari Pasar Sleman, natrium karbonat, akuades dan etanol diperoleh dari Laboratorium Kimia Terapan Universitas Islam Indonesia (UII), Carboxymethyl cellulose (CMC) dan gliserol diperoleh dari Laboratorium Teknologi Farmasi UII, Follin-Ciocalteu dan asam galat diperoleh dari toko bahan kimia Chemix Pratama, minyak cengkeh diperoleh dari Center of Essential Oil Study (CEOS) UII dan 2.2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) diperoleh dari Laboratorium Kimia Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY).

Alat

Alat yang digunakan yaitu; peralatan gelas, hotplate stirrer, ayakan, oven, Spektrofotometer UV-Visible double beam UH 5300, Thickness Gauge Tester dan Mesdan Lab Tenso 300.

Pembuatan Tepung Pati Ubi Kayu

Pembuatan tepung pati ubi kayu berdasarkan pada penelitian Mustafa (2015) dengan sedikit modifikasi. Sebanyak 1 Kg ubi kayu dikupas dan dicuci hingga bersih. Daging ubi kayu ditimbang kemudian dilakukan pemarutan. Ditambahkan akuades sebanyak 2 L sambil diremas untuk memaksimalkan ekstraksi pati. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan ampas dan suspensi pati. Suspensi pati diendapkan selama 12 jam kemudian dilakukan pemisahan antara filtrat dan endapan. Endapan dikeringkan dengan oven pada suhu 60° C sampai kering selama 8 jam. Pati yang telah kering kemudian digerus hingga halus dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh.

Pembuatan Edible Film

Pembuatan edible film berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Tongdeesoontorn dkk (2011) dan Suput dkk (2016) dengan modifikasi. Larutan disiapkan dengan mencampurkan 3,5 gram pati ubi kayu dan Carboxy methyl cellulose (CMC) dengan konsentrasi 0,5%, 1,0% dan 1,5% dalam 100 mL akuades. Gliserol ditambahkan sebagai bahan pemlastis sebanyak 1,5 gram. Larutan dipanaskan sambil diaduk menggunakan hotplate stirrer pada suhu 90°C selama 15 menit. Larutan didiamkan hingga dingin. Minyak cengkeh ditambahkan dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 2% dan 3%. Larutan dihomogenkan dengan menambahkan Tween 80 sebanyak 30% dari volume minyak. Sebagai kontrol digunakan edible film tanpa penambahan CMC dan minyak cengkeh. Selanjutnya, larutan dituangkan diatas cetakan kaca ukuran 15x30 cm kemudian dioven pada suhu 60°C selama 24 jam. Edible film yang sudah kering disimpan dalam desikator. Edible film diangkat dari cetakan kemudian dilakukan pengujian mekanik dan kimia.

Penentuan Ketebalan Edible Film

Penentuan ketebalan edible film diukur berdasarkan penelititan Alkili, et al. (2012). Ketebalan edible film diukur menggunakan Thickness Gauge Tester. Edible film diletakkan pada preparat sampel kemudian dijepit dan diukur ketebalannya. Setiap sampel diukur secara acak pada tiga titik yang berbeda.

Penentuan Kuat Tarik

Penentuan kuat tarik dan elongasi mengacu pada metode ASTM D882-91 (1996). Kuat tarik edible film ditentukan berdasarkan beban maksimum pada saat film pecah, sedangkan elongasi ditentukan berdasarkan pemanjangan pada saat film putus. Pengukuran kuat Tarik dan elongasi menggunakan alat Mesdan Lab Tenso 300. Sampel dipotong dengan ukuran 150 x 25 mm kemudian dijepit pada klem jepit. Selanjutnya sampel ditarik secara otomatis hingga putus. Pengujian ini dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan untuk setiap sampel edible film.

Penentuan Aktivitas Antioksidan

Aktivitas antioksidan diukur menggunakan metode 2.2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) berdasarkan penelitian Dashipour, et al. (2014) dengan modifikasi. Sebanyak 10 mg edible film dilarutkan dalam 5 mL akuades serta dilakukan pengadukan secara kontinyu. Ekstrak sampel diambil 0,1 mL kemudian ditambahkan 3,9 mL larutan DPPH (0,1 mM dalam pelarut methanol). Pengadukan dilakukan dengan magnetic stirrer kemudian didiamkan selama 1 jam di ruang gelap. Blanko yang digunakan yaitu methanol. Absorbansi blanko dan sampel diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan Spektrofotometer UV-Visible double beam UH 5300. Persentase aktivitas pembersihan radikal DPPH dicapai dengan mengikuti persamaan sebagai berikut:

Aktivitas pembersihan DPPH (%) = (; dimana A adalah absorbansi.

Penentuan Total Fenolik

Penentuan total fenolik menggunakan metode Follin-Ciocalteu dari penelitian Shojaee-Aliabadi et al. (2012) dengan sedikit modifikasi. Pereaksi yang digunakan adalah reagen Follin-Ciocalteu dan asam galat sebagai standar. Sebanyak 10 mg sampel edible film dilarutkan dalam 5 mL akuades. Larutan sampel diambil sebanyak 0,1 mL kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. Ditambahkan 0,5 mL reagen Follin-Ciocalteu. Larutan diaduk hingga homogen dan didiamkan pada suhu ruang selama 8 menit. Selanjutnya ditambahkan 1,5 mL natrium karbonat 7% (b/v) dan ditambahkan akuades hingga tanda batas. Larutan digojok hingga homogen kemudian didiamkan pada suhu ruang selama 2 jam. Pembacaan absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Optimasi panjang gelombang dilakukan dengan menggunakan asam galat sebagai standar. Hasil disimpulkan sebagai miligram ekuivalen asam galat per gram edible film mengikuti persamaan sebagai berikut:

Persamaan tersebut, T adalah komponen total fenolik (miligram per gram edible film sebagai ekuivalen asam galat), C adalah konsentrasi asam galat (miligram per liter), V adalah volume ekstrak (liter) dan M adalah berat edible film (gram).

Penentuan Kadar Air

Penentuan kadar air dilakukan dengan metode Galus dan Kadzinska (2016) dengan sedikit modifikasi. Sebanyak 0,1 gram edible film dikeringkan selama 24 jam pada suhu 105°C. Kadar air ini dinyatakan sebagai persentase kehilangan berat film selama proses pengeringan.

Analisis Statistik

Rancangan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua variabel yaitu konsentrasi Carboxymethyl cellulose (CMC) dan minyak cengkeh. Analisis statistik SPSS Statistics 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Mekanik Edible Film

Karakteristik mekanik edible film yang diukur meliputi ketebalan, kuat tarik dan elongasi. Hasil penelitian dan analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan minyak cengkeh dan Carboxymethyl cellulose (CMC) memberikan pengaruh terhadap ketebalan, kuat tarik dan elongasi edible film. Data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil pengujian karakteristik mekanik

| Sampel | Ketebalan (µm)* | Kuat tarik (MPa)* | Elongasi (%)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cengkeh 0%, CMC 0% | 108,67 ± 2,52a | 0,196 ± 0,003a | 21,79 ± 0,99a |  |
| cengkeh 1%, CMC 0,5% | 126,67 ± 1,53b | 0,213 ± 0,002b | 43,97 ± 0,34e |  |
| cengkeh 2%, CMC 0,5% | 184,67 ± 4,51e | 0,274 ± 0,013d | 39,97 ± 0,80d |  |
| cengkeh 3%, CMC 0,5% | 177,33 ± 3,22de | 0,318 ± 0,005e | 56,54 ± 0,83g |  |
| cengkeh 1%, CMC 1% | 192,67 ± 5,51f | 0,243 ± 0,011c | 48,47 ± 0,49f |  |
| cengkeh 2%, CMC 1% | 170,33 ± 1,16d | 0,352 ± 0,005fg | 27,73 ± 1,22b |  |
| cengkeh 3%, CMC 1% | 177,00 ± 1,00de | 0,360 ± 0,004g | 30,67 ± 3,50c |  |
| cengkeh 1%, CMC 1,5% | 158,33 ± 8,74c | 0,540 ± 0,013h | 49,70 ± 0,32f |  |
| cengkeh 2%, CMC 1,5% | 175,33 ± 3,06d | 0,617 ± 0,008i | 26,18 ± 0,22b |  |
| cengkeh 3%, CMC 1,5% | 247,00 ± 7,21g | 0,340 ± 0,006f | 28,36 ± 0,36b |  |
| *Nilai yang memiliki huruf yang sama dalam 1 parameter tidak berbeda nyata secara signifikan pada tingkat kepercayaan p < 0,05 |  |  |  |  |

Edible film yang dihasilkan memiliki ketebalan antara 126,67 µm sampai dengan 247,00 µm. Nilai ini masih memenuhi standar Japanese Industrial Standard (JIS). Berdasarkan JIS (1975) ketebalan edible film yaitu < 250 µm. Ketebalan terendah yaitu pada variasi minyak cengkeh 1% dan CMC 0,5% yaitu 126,67 µm. Nilai ini melebihi sampel kontrol (tanpa penambahan minyak cengkeh dan CMC) yang memiliki ketebalan 108,67 µm. Penambahan CMC akan meningkatkan ketebalan edible film. Semakin tinggi penambahan CMC maka ketebalannya semakin meningkat.

Kuat Tarik dan Elongasi Edible Film

Kuat tarik adalah tegangan terbesar yang diperlukan untuk memecahkan spesimen film, sedangkan elongasi adalah kemampuan spesimen film untuk meregang sebelum akhirnya pecah (Janjarasskul dkk, 2010). Edible film kontrol menghasilkan nilai kuat tarik 0,196 MPa dan elongasi 21,79 %. Nilai kuat tarik tertinggi yaitu 0,617 MPa pada edible film dengan variasi penambahan minyak cengkeh 2% dan CMC 1,5%. Berdasarkan hasil penelitian ini, penambahan CMC akan meningkatkan nilai kuat tarik edible film tetapi elongasi mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya penambahan CMC. Elongasi tertinggi pada sampel dengan variasi konsentrasi CMC 0,5% dan minyak cengkeh 3% yaitu sebesar 56,54 %. Kedua hasil diatas belum memenuhi JIS (1975) yaitu kuat tarik 3,92 MPa dan elongasi minimal 70%. Meskipun demikian, nilai kuat tarik dan elongasi pada sampel dengan formulasi CMC dan minyak cengkeh lebih baik daripada edible film kontrol.

Hal ini sebanding dengan penelitian Tongdeesontorn dkk (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi CMC maka kekuatan tarik pada edible film akan semakin meningkat dan elongasi menurun. Selain itu, penelitian Tabari (2018) yang menggunakan CMC pada pembuatan edible film berbasis pati sagu juga menyimpulkan hal yang sama. Pada penelitian tersebut, penambahan CMC 0-5% menurunkan nilai elongasi dari 17,70% menjadi 15,40%, sedangkan kuat tarik meningkat dari 20,2 MPa menjadi 26,99 MPa.

Hasil tersebut disebabkan oleh adanya pembentukan interaksi antara molekul gugus hidroksi pati dan gugus karboksi CMC. Interaksi antar molekul ini akan menghasilkan struktur yang kompak dari campuran pati dan CMC sehingga kekuatan tarik akan meningkat. Tingkat interaksi antar molekul dipengaruhi oleh jumlah CMC dan pati yang terdapat pada campuran tersebut. (Li dkk, 2008). Penurunan nilai elongasi dapat diakibatkan karena komposisi CMC dan pati yang kurang sesuai sehingga interaksi antar molekul membentuk struktur yang kompak namun kurang elastis.

Berdasarkan analisis statistik, pengaruh penambahan minyak cengkeh terhadap ketebalan, kuat tarik dan elongasi hasilnya fluktuatif. Hal ini dikarenakan minyak atsiri mengganggu pembentukan matriks film polimer pati dan plasticizer, sehingga pembentukan film kurang optimal (Handayani dan Nurzanah, 2018).

Karakteristik Kimia Edible Film

Kadar Air

Karakteristik kimia pada produk edible film meliputi kadar air, aktivitas antioksidan dan total fenolik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian karakteristik kimia

| Sampel | Kadar air (%)* | Aktivitas antioksidan (%)* | Total fenolik (mg GAE**/g sampel)* |
| --- | --- | --- | --- |
| cengkeh 0%, CMC 0% | 29,56 ± 0,04i | 1,03 ± 0,01a | 1,35 ± 0,01a |
| cengkeh 1%, CMC 0,5% | 13,17±0,03a | 22,78±0,75c | 54,21±0,01c |
| cengkeh 1%, CMC 1% | 16,39±0,07d | 19,90±0,01b | 41,35±0,01b |
| cengkeh 1%, CMC 1,5% | 18,00±0,08f | 41,48±0,01d | 65,17±0,41d |
| cengkeh 2%, CMC 0,5% | 15,17±0,09c | 52,50±0,07f | 89,92±0,01f |
| cengkeh 2%, CMC 1% | 13,34±0,02b | 55,05±0,02g | 69,92±0,01e |
| cengkeh 2%, CMC 1,5% | 18,64±0,06g | 42,12±0,02e | 92,54±0,41g |
| cengkeh 3%, CMC 0,5% | 17,09±0,06e | 73,52±0,02j | 249,92±0,01j |
| cengkeh 3%, CMC 1% | 16,41±0,04d | 58,92±0,02h | 133,97±0,83h |
| cengkeh 3%, CMC 1,5% | 19,36±0,03h | 59,55±0,01i | 135,16±0,82i |
| *Nilai yang memiliki huruf yang sama dalam 1 parameter tidak berbeda nyata secara signifikan pada tingkat kepercayaan p < 0,05 **GAE = Gallic Acid Equivalent |  |  |  |

Pengujian kadar air dihitung berdasarkan berat yang hilang setelah film dikeringkan pada suhu 105° C selama 24 jam. Kadar air tertinggi pada edible film kontrol yaitu 29,56%. Namun pada sampel edible film dengan perlakuan formulasi CMC dan minyak cengkeh diperoleh kadar air yang lebih rendah daripada kontrol, Kadar air terendah pada penelitian ini yaitu 13,17% dengan formulasi minyak cengkeh 1% dan CMC 0,5%. Menurut penelitian sebelumnya, semakin kecil kemampuan film untuk menyerap air maka semakin baik film tersebut menahan transfer uap air (Damat, 2008). Hasil serupa juga disampaikan pada penelitian Hu dkk (2016) dan Veeramachineni dkk (2016) yang menyampaikan bahwa terjadi penurunan penyerapan air oleh campuran polimer dan biokomposit melalui penambahan serat selulosa.

Berdasarkan hasil analisis statistik, penambahan minyak cengkeh dan CMC mempengaruhi kadar air pada sampel. Semakin tinggi penambahan CMC maka semakin tinggi pula kadar airnya. Berdasarkan penelitian Tabari (2018) CMC mampu bereaksi dengan gula, pati dan hidrokoloid serta mampu mengikat dan menyerap air. Adanya minyak cengkeh juga mempengaruhi kadar air pada sampel meskipun hasilnya fluktuatif. Minyak cengkeh bersifat hidrofobik sehingga dapat menurunkan daya serap air pada edible film. Hal ini sesuai dengan penelitian Winarti (2012) yang menggunakan minyak kayu manis pada film sehingga akan mempengaruhi daya serap air dan menurunkan kadar air pada film.

Aktivitas Antioksidan dan Total Fenolik

Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan pada sampel meningkat seiring dengan penambahan minyak cengkeh. Sampel kontrol menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kecil yaitu 1,03 ± 0,01 %. Setelah ditambahkan minyak cengkeh, aktivitas antioksidan pada edible film meningkat. Nilai tertinggi yaitu 73,52±0,02% pada variasi penambahan minyak cengkeh 3% dan CMC 0,5%.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dashipour dkk (2014) tentang aktivitas antioksidan pada edible film berbasis CMC yang diperkaya minyak cengkeh menghasilkan aktivitas antioksidan tertinggi 71,76% dan tanpa minyak cengkeh 0,32%. Aktivitas antioksidan pada edible film sebagian besar disebabkan oleh adanya kandungan senyawa eugenol di dalamnya (Shojaee-Aliabadi dkk, 2012)

Total fenolik pada sampel diuji menggunakan Follin-ciocalteu sebagai pereaksi dasar. Total fenolik digambarkan sebagai milligram ekuivalen asam galat atau Gallic Acid Equivalent (GAE) per gram edible film. Total fenolik terendah terdapat pada edible film kontrol yaitu 1,35 ± 0,01 mg GAE/g sampel, sedangkan hasil tertinggi pada edible film dengan komposisi minyak cengkeh 3% dan CMC 0,5% yaitu sebesar 249,92±0,01 mg GAE/g sampel. Meskipun interaksi antara matriks CMC dan minyak atsiri mungkin saja terjadi tetapi komponen utama penyebab tingginya total fenol pada edible film adalah karena adanya senyawa fenolik pada minyak atsiri (Dashipour, 2014). Penambahan minyak cengkeh menunjukkan pengaruh signifikan pada peningkatan total senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan. Hal ini sesuai dengan penelitian Shan (2005) bahwa pada penambahan minyak atsiri akan memberikan korelasi linier antara total fenolik dan aktivitas antioksidan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa penambahan minyak cengkeh dan Carboxymethyl cellulose (CMC) memberikan pengaruh terhadap karakteristik mekanik dan kimia edible film berbasis pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi 73,52% dan total fenolik tertinggi 249,92 mg GAE/g diperoleh pada edible film dengan penambahan minyak cengkeh 3% dan CMC 0,5%. Karakteristik mekanik meliputi ketebalan, kuat tarik dan elongasi berturut-turut 177 µm, 0,318 MPa dan 56,54%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) yang telah memberikan dana hibah laboran sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Akili, M.S., Ahmad, U., dan  Suyatma, N.E. (2012) Karakteristik Edible Film dari Pektin Hasil Ekstraksi Kulit Pisang. Jurnal Keteknikan Pertanian 26(1): 39-46.

American Society for Testing Material. (1996) Standard test Methods for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting. D882-91. Annual Book of ASTM: Philadelphia.

Bangyekan, C., Chalernsook, B., Ratisuthawat, B., Prapasitthi, S., Munchukangwan, K. (2006) Preparationand Properties Evaluation of Chitosan-Coated Cassava Starch Flour Films. The 15th IAPRI World Conference on Packaging: Tokyo.

Bourtoom, T. (2007) Efect of Some Process Parameters on the Properties of Edible Film Prepared  from Starch. Songkhla: Departement of Material Product Technology. Challenges and Opportunities. Food Technology 51(2): 61-73

Damat (2008) Efek  jenis dan konsentrasi plasticiser terhadap karakteristik edible film daripati garut butirat. Agritek 16(3): 333-339

Dashipour, A., Khaksar, R., Hosseini, H., Shojaee-Aliabadi, S., Ghanati, K. (2014) Physical, Antioxidant and Antimicrobial Characteristics of Carboxymethyl Cellulose Edible Film Cooperated with Clove Essential Oil. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 16(8): 34-42

Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Cengkeh 2015-2017. Kementerian Pertanian: Jakarta

Galus, S., dan Kadzinska J. (2016) Moisture Sensitivity, Optical, Mechanical and Structural Properties of Whey Protein-Based Edible Films Incorporated with Rapeseed Oil. Food Technology and Biotechnology 54(1): 78-89

Gourmelon, G. (2015) Global Plastic Production Rises Recycling Lags, 27 Januari 2015. Worldwatch Institute: Washington.

Gulcin, I., Elmastas, M., Aboul-Enein, H.Y. (2010) Antioxidant Activity of Clove Oil-A Powerful Antioxidant Source. Arabian Journal of Chemistry 5: 489-499.

Handayani, A. & Nurzanah, H. (2018) Karakteristik edible film pati talas dengan penambahan antimikroba dari minyak atsiri lengkuas. Jurnal Kompetensi Teknik 10(1): 1-11

Hu, D., Wang, H., & Wang L. (2016) Physical properties and antibacterial activity of quaternized chitosan/carboxymethyl cellulose blen films. LWT-Food Science and Technology 64: 394-405

Li, Y., Shoemaker C.F., Ma J., Shen X., Zhong F., (2008) Paste viscosity of rice starches of different amylose content and carboxymethyl cellulose formed by dry heating and the physical properties of their films. Food Chemistry 109(2): 616-623.

Mustafa, A.(2015) Analisis Proses Pembuatan Pati Ubi Kayu (Tapioka) Berbasis Neraca Massa. Jurnal Agrointek 9(2): 127-133.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2016) Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Ubi Kayu. Kementerian Pertanian: Jakarta.

Rindlav-Westling, A., Stading, M., Hermansson, A.M., and Gatenholm P. (1998) Structure Mechanical and Barrier Properties of Amylose and Amylopectin Films. Carbohydrate Polymers 36: 217-224.

Shan, B., Cai Y.Z., Sun, M., & Corke, H. (2005) Journal of Agricurtural and Food Chemistry. 53: 7749-7759

Shojaee-Aliabadi, S., Hosseini, H., Mohammadifar, M.A., Ghasemlou, M., Ojagh, S.M., Hosseini, S.M., Khaksar, R. (2012) Characterization of Antioxidant-Antimicrobial k-carragenan Films Containing Satureja Hortensis Essential Oil. International Journal of Biological Macromolecules. 52: 116-24.

Suput, D., Lazic, V., Pezo, L., Markov, S., Vastag, Z., Popovic, L., Radulovic, A., Ostojic, S., Zlatanovic, S., Popovic, S. (2016) Characterization of Starch Edible Film with Different Essential Oils Addition. Polish Journal of Food and Nutritions Sciences 66(4): 277-285.

Tabari, M. (2018) Characterization of a New Biodegradable Edible Film Based on Sago Starch Loaded with Carboxymethyl Cellulose Nanoparticles. Nanomed Res J 3(1): 25-30.

Tongdeesoontorn, W., Mauer, L.J., Wongruong, S., Sriburi P., Rachtanapun, P. (2011) Effect of Carmoxymethyl Cellulose Concentration on Physical Properties of Biodegradable Cassava Starch-Based Films. Chemistry Central Journal 5(6): 1-8

Veeramachineni, A., Sathasivam, T., Muniyandy, S., Janarthanan, P., Langford, S. & Yan, L., Optimizing extraction of cellulose and synthesizing pharmacheutical grade carboxymethyl sago cellulose from malaysian sago pulp. Applied Sciences 6(6): 170

Winarti, C., Miskiyah & Widaningrum (2012). Teknologi produksi pengemas edible antimikroba berbasis pati. Jurnal Litbang 31(3): 85-93